| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23064640 |  |  | HL15993 |  |  |  |  | 047352 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
|  |  |  |  | GEARBOX HOUSING |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção Dimensional Perform dimensional inspection |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar remoção dos 6 prisioneiros (Studs) do diâmetro da PTO para retrabalho da região. Remove the 6 studs from the diameter of the PTO for reworking of the area. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar centralização do diâmetro da PTO através da parte interna da housing conforme Figura em anexo e realizar usinagem do diâmetro da PTO na parte interna da housing , para instalação de luva, medidas de 3.246” + 0.001” e -0.000” e altura de 0.100” Apartir cage do rolamento, e diâmetro menor de 2.662” com altura de 0.986 (Consultar desenho técnico em anexo) Medida após usinagem do diâmetro de 3.246”: _________ Medida após usinagem do diâmetro de 2.662”: _________ Nota: consultar desenho em anexo para localidades dos diâmetros a serem usinados. Center the PTO diameter in accordance with the figure attached and machine the PTO to measurements of 3.246” +0.001 -0.000 and height of the 0.100” from the surface of the pad and smaller diameter 2.662” with height 0.986” (see the attached technical drawing.) Measurement after machining the 3.246” diameter: _________ Measurement after machining the 2.662” diameter: _________ Note: refer to the attached drawing for the locations of the diameters to be machined. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item conforme IAS-IP-006 Item 3.30 Perform cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no Overhaul Manual (Perform local NDT conform indicated in the OHM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | FABRICAÇÃO / MANUFACTURING |  |  | Fabricar bucha conforme desenho em anexo com especificações DIA 3.248” ±0.000 e altura 0.100” e DIA 2.664” +0.001 E -0.000 e altura 0.986” + 0.005” ( Alumínio 7075 T6 – Aplicar alodine na superfície interna e externa da bucha ). Manufacture bushing according to attached drawing with specification DIA 3.248” ±0.000 height 0.100” and DIA 2.664” +0.001 E -0.000 with height 0.986” + 0.005 ( Aluminum 7075 T6 – Aply Alodine in the internal and external surface). |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem da luva no diametro da PTO, utilizando montagem Antagonica e utilizar loctite 640. Assemble the sleeve on the PTO diameter, using an antagonistic assembly and apply Loctite 640. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar Usinagem final da luva no padrão original conforme figura anexa Perform final machining of the sleeve to the original standard as per the attached figure. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no Overhaul Manual (Perform local NDT conform indicated in the OHM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar Inspeção dimensional Perform dimensional inspection |  |  |  |  |  |  |
| 15 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Instalar 06 prisioneiros do diametro da PTO. Install 06 studs of the diameter of the PTO. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Remova por meio de usinagem o material das superfícies a serem reparadas para 3.4903” (+/-0.0005”) e permitir uma camada de “bond coat” de 0,002 a 0,007 pol. (0,05 a 0,18 mm) e uma camada metalizada de 0,010 a 0,035 pol (0,25 a 0,89 mm). Remove material from surfaces to be repaired by machining to 3.4903” (+/-0.0005”) and allow a 0.002 to 0.007 inch layer of bond coat. (0.05 to 0.18 mm) and a 0.010 to 0.035 in. (0.25 to 0.89 mm) metallized layer. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual and PRPL 1-8 somente na area usinada (LOCAL) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A ou D Sensibilidade (Sensitivity):2__________ IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar conforme abaixo: - Mascarar as áreas adjacentes daquelas que serão metalizadas; - Aplicar o Metco 405 com uma camada de 0.003 a 0.007”; - Aplicar o Spraybronze AA (top coat), metcoseal ap (silicone resin sealer), com uma camada suficiente para atender uma usinagem final de 3.440” (+0.0005”/-0); Metallize as below: - Apply Metco 405 with a layer of 0.003 to 0.007” Apply Spraybronze AA (top coat), metcoseal ap (silicone resin sealer), with a layer sufficient to meet a final machining of 3.440” (+0.0005”/-0) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar o diâmetro metalizado para 3.440” (+0.0005”/-0) com um batimento de 0.001”. Machin the metallized diameter to 3.440” (+0.0005”/-0) with a runout of 0.001”. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover rebarbas das áreas adjacentes aquelas metalizadas deixando o acabamento o mais próximo possível do original. Remove burrs from the areas adjacent to those metallized, leaving the finish as close as possible to the original. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dimensional da área retrabalhada e registrar abaixo os valores encontrados: Carry out dimensional inspection of the reworked area and record the values found below: Compressor bore location: _____________________________ Compressor bore off location: __________________________ Compressor bore squareness: __________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REPASSAR TODAS AS ROSCAS DA COVER RE-DRILL ALL COVER THREADS |  |  |  |  |  |  |
| 25 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR TRATAMENTO DAS CORROSÕES DA AREA EXTERNA (CASO NECESSÁRIO). TREATMENT OF CORROSION IN THE EXTERNAL AREA AND IN THE CAGE AREA (IF NECESSARY). |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | APLICAR DICROMATO EM TODA AREA EXTERNA DA COVER. APPLY DICHROMATE ALL OVER THE OUTSIDE OF THE COVER. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | REALIZAR MASCARAMENTO DAS ÁREAS QUE NÃO RECEBERÃO A PINTURA. MASKING THE AREAS THAT WILL NOT BE PAINTED. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | REALIZAR PINTURA CONFORME IAS-IP-0005 – 4.10 PAINTING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0005 - 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO MANUAL OVERHAU |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO/MATHEUS |  |  |  |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)