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	1
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO - L.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER- L.

	2
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	3
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO COM 0.9846¨-0.0001¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE CHROME DIAMETER, LEAVING THEM WITH 0.9846 ̈-0.0001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10

CLEAR AS PER IP-0006,3.10

	7
	T56A	Escolher um item.	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO   (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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