| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6850819 |  |  | F828919 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109696 |  |  |  | PRESSURE PUMP BODY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER O SHAFT E PRENDE-LO NO INTERIOR DO SACO DA O.S. REMOVE THE SHAFT AND SECURE IT INSIDE THE O.S. BAG |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O ALOJAMENTO DAS ENGRENAGENS, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO DAS LATERAIS E FUNDO. NOTA: EVITAR TOCAR OU REMOVER MATERIAL DA BUCHA. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE GEAR HOUSING, UNTIL ALL METALLIZATION OF THE SIDES AND BOTTOM IS REMOVED. NOTE: AVOID TOUCHING OR REMOVING MATERIAL FROM THE BUSHING. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR FUROS DO FUNDO, PRISIONEIROS E DEMAIS ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE HOLES FROM THE BOTTOM, STUDS AND OTHER CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR O ALOJAMENTO DAS ENGRENAGENS, LATERAIS E FUNDO, COM SPRABRONZE AA. VEJA A FIGURA ANEXA. METALLISE THE GEAR HOUSING, SIDES AND BOTTOM, WITH SPRABRONZE AA. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A METALIZAÇÃO. CENTRAR PELOS FUROS DO FUNDO E USINAR COM DIÂMETRO=1.250¨ E PROFUNDIDADE= 1.377¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINING METALLIZATION. CENTER THROUGH THE BOTTOM HOLES AND MACHINE WITH DIAMETER=1,250 ̈ AND DEPTH= 1,377 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O RASGO NO FUNDO COM A PROFUNDIDADE= 0.062¨ e a LARGURA= 0.125¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINING THE SLOT AT THE BOTTOM WITH THE DEPTH= 0.062 ̈ and THE WIDTH= 0.125 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR A ÁREA USINADA, REMOVENDO OS EXCESSOS E SUAVISANDO. PREPARE THE MACHINED AREA, REMOVING THE EXCESSES AND SMOOTHING. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | MONTAR O SHAFT. MOUNT THE SHAFT. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR OS PRISIONEIROS, FUROS E AS DEMAIS ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE PRISONERS, HOLES AND OTHER CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE COM: PRIMER PA-0060 CINZA PA-0065 PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 GREY PA-0065 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E EXCESSOS DE TINTA. REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 17/11/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)