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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	           6850825
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 108636
	 5- SHAFT GEARS
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	5

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR OS DIÂMETROS AP e AR, DEIXANDO COM 0.493¨-0.002¨
NÃO APROXIMAR DOS DENTES A RETÍFICA, MENOS QUE 0.060¨
NOTA: O QUE ESTIVER MENOR, APENAS POLIR.
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE AP AND AR DIAMETERS, LEAVING 0.493 ̈-0.002 ̈ DO NOT BRING THE GRINDING MACHINE CLOSER TO THE TEETH, LESS THAN 0.060 ̈ NOTE: WHICHEVER IS SMALLER, JUST POLISH. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NOS DIÂMETROS AP e AR, QUE APÓS A RETÍFICA FINAL FICARÁ COM 0.4985¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN THE AP AND AR DIAMETERS, WHICH AFTER THE FINAL GRINDING WILL BE 0.4985

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR OS CROMOS, DEIXANDO OS DIÂMETROS= 0.4985¨-0.0002¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE CHROMES, LEAVING THE DIAMETERS= 0.4985 ̈-0.0002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO    (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 18/11/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	18/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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