| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23057662 |  |  | JJ05738 |  |  |  |  | 047950 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109024 |  |  |  | BEARING RACES-2 |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 2 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR AS PISTAS INTERNAS PARA APLICAR COBRE NO DIÂMETRO INTERNO. NOTA: MUITO CUIDADO AO ISOLAR, PARA NÃO CONTAMINAR A ÁREA DE ROLETAGEM, POIS JÁ ACONTECEU DE REFUGARMOS OUTROS ROLAMENTOS POR INFILTRAÇÃO E QUEIMOU A PISTA. INSULATE THE INNER RACEWAY TO APPLY COPPER TO THE INNER DIAMETER. NOTE: BE VERY CAREFUL WHEN ISOLATING, SO AS NOT TO CONTAMINATE THE ROLLING AREA, AS IT HAS ALREADY HAPPENED THAT WE HAVE REJECTED OTHER BEARINGS DUE TO INFILTRATION AND BURNED THE TRACK. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | APLICAR 0.0006¨DE ESPESSURA DE COBRE NO DIÂMETRO INTERNO. AMS 2400 REMOVER AS ISOLAÇÕES. APPLY 0.0006 ̈OF COPPER THICKNESS TO THE INNER DIAMETER. AMS 2400 REMOVE THE INSULATIONS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 19/11/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 19/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)