| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032327 |  |  | NC |  |  |  |  | 047614 |  |  | 2127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-848472 |  |  |  | SEAL, STATIONARY, ABRADABLE NO. 5 |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REMOVER POR MEIO DE USINAGEM A CAMADA DE ALUMINIUM GRAPHITE EXISTENTE NO DIÂMETRO VEDADOR NÃO EXCEDENDO A DIMENSÃO DE NO MAX. 2.113” REMOVE THE EXISTING ALUMINUM GRAPHITE LAYER ON THE SEALING DIAMETER BY MACHINING, NOT EXCEEDING THE MAX DIMENSION. 2,113” |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR DIÂMETRO USINADO COM METCO 450-NS (BOND COAT) COM UMA ESPESSURA ENTRE 0,003” À 0,007” (0.08 À 1.18 mm) E COM METCO 310 O DIÂMETRO VEDADOR COM UMA CAMADA SUFICIENTE PARA UMA USINAGEM DE 2.055” (MANTER LARGURA 0.615” Á 0.625”, MANTER OS ORIFÍCIOS (3 RASGOS RETANGULARES) NA FACE METALIZADA DESOBSTRUÍDOS (PROTEGIDOS) DA METALIZAÇÃO. CONFORME DESENHO ANEXO. METALIZE THE MACHINED DIAMETER WITH METCO 450-NS (BOND COAT) WITH A THICKNESS BETWEEN 0.003” TO 0.007” (0.08 TO 1.18 mm) AND WITH METCO 310 THE SEALING DIAMETER WITH A SUFFICIENT LAYER FOR MACHINING 2.055” (KEEP WIDTH 0.615” 0.625”, KEEP THE HOLES (3 RECTANGULAR SLOTS) IN THE METALLIC FACE UNOBSTRUCTED (PROTECTED) FROM THE METALLICATION, AS PER THE ATTACHED DRAWING. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR DIÂMETRO METALIZADO PARA 2.062" EFETUAR CHANFRO DE 0.020” COM 45 GRAUS DE ÂNGULO EM AMBAS EXTREMIDADES CONF. DESENHO ANEXO. MACHINE METALLIC DIAMETER TO 2.062” MAKE 0.020” CHAMFER WITH 45 DEGREES ANGLE ON BOTH ENDS CONF. ATTACHED DRAWING. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR ACABAMENTO, REMOVER EXCESSO DE METALIZAÇÃO. PERFORM FINISHING, REMOVE EXCESS METALLICATION. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO E REGISTRAR MEDIDA. DIAMETRO: _______________ NCC:___________ VAL.: ______________ CARRY OUT INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED AND RECORD MEASUREMENT |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL. PERFORM FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 19/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)