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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	
M250-10053

	XR11362
	047615
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-848472
	SUPPORT ASSY, COMPRESSOR REAR
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER NICKEL EXISTENTE DO COMPONENTE

REMOVE EXISTING NICKEL FROM COMPONENT

	02
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1 
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity):  2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)


	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	04
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006, 3.34.

PERFORM CLEANING AFTER NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.

	05
	BLASTING	JATEAR / BLAST	REALIZAR JATO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26 EM TODA A SUPERFÍCIE DO COMPONENTE, EXCETO NOS DIÂMETROS  METALIZADOS E NO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DO ROLAMENTO # 2  COM A FINALIDADE DE REMOVER A CORROSÃO EXISTENTE.

ATENÇÃO: ISOLAR AREA DO ROLAMENTO E AREAS DE METALIZAÇÃO. 
COUTION: ISOLATE THE BEARING AREA AND METALIZING AREAS.


BLASTING GLASS BALLS IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.26 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT, EXCEPT ON THE DIAMETERS  METALLISED AND THE INNER AND OUTER DIAMETER OF BEARING # 2  FOR THE PURPOSE OF REMOVE THE EXISTING CORROSION.

	06
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3,30

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.30

	07
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING	REALIZAR ELETRODEPOSIÇÃO DE NICKEL CONFORME AMS2405 EM TODA A SUPERFÍCIE DO COMPONENTE EXCETO NOS DIÂMETROS  METALIZADOS E NO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DO ROLAMENTO # 2 .
QUAISQUER DÚVIDAS FAVOR CONTACTAR A INSPETORIA.

PERFORM NICKEL ELECTRODEPOSITION ACCORDING TO AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT, EXCEPT ON THE DIAMETERS METALLISED AND THE INNER AND OUTER DIAMETER OF BEARING #2 . IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT THE INSPECTOR.


	08
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO VERIFICANDO SE TODAS AS ÁREAS BANHADAS ESTÃO COBERTAS

CARRY OUT INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED CHECKING IF ALL BATHED AREAS ARE COVERED


	09
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	RICARDO CICALA
	21/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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