| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23072862 |  |  | FU44910 |  |  |  |  | 047615 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-848472 |  |  |  | SCROLL ASSY, COMPRESSOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REMOVER BANHO DE NIQUEL EXISTENTE POR PROCESSO ELETRO-QUIMICO – PRPL 1-5. REMOVE EXISTING NICKEL PLATE BY ELECTRO-CHEMICAL PROCESS – PRPL 1-5. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8, DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 . FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT DO THE FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE I, METHOD A, SENSITIVITY LEVEL 2 WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT – IAS-IP-0006 – 3.34 CLEANING AFTER NDT INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REPASSAR TODAS AS ROSCAS. RETREAD ALL THREADS. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | COM UMA FERRAMENTA ROTATIVA, UTILIZANDO LIXA, REMOVER A CORROSÃO DO SCROLL O MÁXIMO POSSÍVEL TOMANDO CUIDADO COM A ESPESSURA DA PAREDE. DURANTE O RETRABALHO PODERÁ ACIONAR A INSPETORIA. WITH A ROTARY TOOL, USING SANDPAPER, REMOVE CORROSION FROM THE SCROLL AS MUCH AS POSSIBLE, TAKING CARE OF THE THICKNESS OF THE WALL. DURING REWORK YOU MAY CALL THE INSPECTOR. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS RETRABALHO - IAS-IP-0006 – 3.30 PERFORM POST REWORK CLEANING - IAS-IP-0006 – 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,26 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,30 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO PERFORM INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE NIQUEL QUIMICO CONFORME AMS2405 - PRPL B001/D APPLY CHEMICAL NICKEL BATH ACCORDING TO AMS2405 - PRPL B001/D |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 26/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)