| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6898824 |  |  | NA |  |  |  |  | 048386 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAC-922942 |  |  |  | MANIFOLD ASSY, SHROUD, BLEED AIR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REALIZAR REMOÇÃO DO NICKEL EXISTENTE NO COMPONENTE. CARRY OUT THE EXISTING NICKEL ON THE COMPONENT. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): ___________________ Tipo (Type): ____________________ Método (Method): _______________ Sensibilidade (Sensitivity):__________ IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | BLASTING | JATEAR / BLAST |  |  | REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26. CARRY OUT BLASTING OF GLASS BEADS ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.26. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR SUAVIZAÇÃO DA CORROSÃO EXISTENTE NO FLANGE UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO ROTATIVA. SOLVE THE EXISTING CORROSION ON THE FLANGE USING A ROTATING STEEL BRUSH. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | REALIZAR APLICAÇÃO DE ELECTROLESS CONFORME PRPL 1-5, AMS2405 EM TODA SUPERFÍCIE DO COMPONENTE. PERFORM ELECTROLESS APPLICATION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-5, AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 09/128/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)