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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6898945
	N/C
	048361
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAT-98696
	COVER ASSY, OIL
	REPARO / REPAIR	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Lapidar a face de assentamento para remover todos os danos deixando o acabamento o melhor possível respeitando a dimensão de 0.100 in. (2.54 mm).
Dimensão atual: 0,114 avg.

Polish the seating face to remove all damage, leaving the finish as good as possible, respecting the 0.100 in dimension. (2.54mm).
Current dimension: 0.114 avg.

	2
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizando a medição da face lapidada.

Dimensão encontrada: ___________________
NCC: _____________val:__________________

Final inspection by measuring the polished face.


	
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final inspection

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Antonio Claudio
	09/12/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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