| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842120 |  |  | LL23658 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| T 56 |  |  |  | SAFETY INNER MEMBER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C ¨ APENAS NA ÁREA SEM OXIDAÇÃO NEGRA, DEIXANDO COM 2.274¨+ou- 0.001¨ RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈ ONLY IN THE AREA WITHOUT BLACK OXIDATION, LEAVING IT WITH 2.274 ̈+or- 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO-C, RETIFICADO, QUE NO FINAL DA ÚLTIMA RETÍFICA FICARÁ= 2.280¨, CENTRANDNDO PELOS DIÂMETROS ADJACENTES. ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN THE C-DIAMETER, RECTIFIED, WHICH AT THE END OF THE LAST GRIND WILL BE = 2,280 ̈, CENTERING THROUGH THE ADJACENT DIAMETERS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3-HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, CENTRANDO PELOS ADJACENTES E DEIXANDO COM 2.280¨- 0.0002¨ REMOVER CANTOS VIVOS, AS REBARBAS DE CROMO DO RASGO E POLIR A FACE LATERAL DOS DENTES. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE CHROME DIAMETER, CENTERING ADJACENT HAIRS AND LEAVING IT WITH 2.280 ̈- 0.0002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS, THE CHROME BURRS OF THE TEAR AND POLISH THE SIDE OF THE TEETH. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | DESOBSTRUIR OS 3- FUROS DO DIÂMETRO-C e POLIR COM LIXA FINA AS FACES OBLIQUOAS DOS DENTES. CLEAR THE 3-DIAMETER HOLES-C and POLISH THE OBLIQUE SURFACES OF THE TEETH WITH FINE SANDPAPER. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR OS DENTES INTERNOS E O CORPO, CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAN THE INNER TEETH AND BODY IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | APLICAR OXIDAÇÃO NEGRA. APPLY BLACK OXIDATION. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTER MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO EXECUTER MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 18/12/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 18/12/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)