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	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C ¨ APENAS NA ÁREA SEM OXIDAÇÃO NEGRA, DEIXANDO COM 2.274¨+ou- 0.001¨

RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈ ONLY IN THE AREA WITHOUT BLACK OXIDATION, LEAVING IT WITH 2.274 ̈+or- 0.001

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO-C, RETIFICADO, QUE NO FINAL DA ÚLTIMA RETÍFICA FICARÁ= 2.280¨, CENTRANDNDO PELOS DIÂMETROS ADJACENTES.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN THE C-DIAMETER, RECTIFIED, WHICH AT THE END OF THE LAST GRIND WILL BE = 2,280 ̈, CENTERING THROUGH THE ADJACENT DIAMETERS.

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3-HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, CENTRANDO PELOS ADJACENTES E DEIXANDO COM 2.280¨- 0.0002¨
REMOVER CANTOS VIVOS,
AS REBARBAS DE CROMO DO RASGO
E POLIR A FACE LATERAL DOS DENTES.
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE CHROME DIAMETER, CENTERING ADJACENT HAIRS AND LEAVING IT WITH 2.280 ̈- 0.0002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS, THE CHROME BURRS OF THE TEAR AND POLISH THE SIDE OF THE TEETH. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	DESOBSTRUIR OS 3- FUROS DO DIÂMETRO-C e 
POLIR COM LIXA FINA AS FACES OBLIQUOAS DOS DENTES.

CLEAR THE 3-DIAMETER HOLES-C and POLISH THE OBLIQUE SURFACES OF THE TEETH WITH FINE SANDPAPER.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR OS DENTES INTERNOS E O CORPO, CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAN THE INNER TEETH AND BODY IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.10

	7
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING	APLICAR OXIDAÇÃO NEGRA.

APPLY BLACK OXIDATION.

	8
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTER MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM    (  )NÃO

EXECUTER MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	9
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO   (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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