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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	             02T469-156
	3335
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	T 56
	1- FILTER COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	DECAPAR A TINTA, IP-0006, 3.18

INK STRIPPING, IP-0006, 3.18

	2
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, DIÂMETRO INTERNO CENTRAL, OS FUROS E A FACE DE APOIO MAIOR DA PERIFERIA.

ISOLATE THE THREADS, CENTRAL INNER DIAMETER, THE HOLES AND THE LARGER SUPPORT FACE OF THE PERIPHERY.

	5
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR PRIMER GERAL, PA-0060

APPLY GENERAL PRIMER, PA-0060

	6
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR SOMENTE EXTERNAMENTE COM CINZA PA-0065.

PAINT ONLY EXTERNALLY WITH GRAY PA-0065.

	7
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLASÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 29/12/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/12/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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