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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
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(Main Service)
	QUANT:
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	PRESSURE PUMP COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	DECAPAR A TINTA CONFORME A IP-0006, 3.18

INK PICKLING IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.18

	2
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	MONTAG EM/ ASSEMBLY	MONTAR A BUCHA P/N= 6726745-6 e FRENAR COM PINO P/N= AN150306

RIDE TO BUCHA P/N= 6726745-6 e BRAKE WITH PINE P/N= AN150306

	5
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A LATERAL DA PONTA DA BUCHA, TIRANDO MATERIAL DA MESMA PARA QUE O RASGO SE EXTENDA PARA O DIÂMETRO INTERNO.
                    VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE SIDE OF THE BUSHING TIP, REMOVING MATERIAL FROM IT SO THAT THE GROOVE EXTENDS TO THE INTERNAL DIAMETER. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	6
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DA BUCHA, CENTRANDO POR ELA MESMA, DEIXANDO COM 0.5007¨+ou- 0.0002¨
e CHANFRAR CONFORME A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING, CENTERING BY ITSELF, LEAVING IT WITH 0.5007 ̈+or- 0.0002 ̈ and CHAMFER ACCORDING TO THE ATTACHED FIGURE.

	7
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR OS FUROS, ROSCAS E AS ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THE HOLES, THREADS AND CONTACT AREAS.

	8
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM:
PRIMER PA-0060
CINZA PA-0065

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 GREY PA-0065

	9
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO    (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 29/12/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/12/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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