| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10003 |  |  | N/C |  |  |  |  | 048725 |  |  | TLN02322 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-B17F / CAE-881701 |  |  |  | 1º STG SHIELD |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Welding on sandlles and machine per GTP5243-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Soldar áreas desgastadas das sadlles preenchendo com solda AMS 5839 para recuperar as dimensões conforme figura 6 em anexo. Weld build-up worn area with weld filler material AMS 5839 to get final dimensions as show in figure 6 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar faces soldadas das Saddles respeitando as medidas conforme figura 6 em anexo. Machine welded areas to get final dimensions as show in figure 6 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 rev. 05. Perform cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.35 rev. 05. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT LOCAL conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OHM. (Evaluate the acceptance limits conform OHM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 05. Perform cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 05. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento conforme IAS-IP-0006 item 3.26 rev. 05. Perform blasting per IAS-IP-0006 item 3.26 rev. 05. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.23 rev. 05. Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.23 rev. 05. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figures 4, 5 and 6 attached |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 15/12/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)