| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23065487 |  |  | N/C |  |  |  |  | 048725 |  |  | TLN02322 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-B17F / CAE-881701 |  |  |  | Oil Sump Cover |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Repair abradable seals diameter, seal mating surface, surface I, and Dia A per OHM 10W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) até remover toda metalização existente. Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter to remove remain coating. Dia G: ________________ Dia H: ________________ NCC: _________________ Valid Until: ____________ |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 05. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 05. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OHM. (Evaluate the acceptance limits conform OHM). ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev. 05. Perform Cleaning post-NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev. 05. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme PRPL 1-3. Com espessura suficiente para usinagem final conforme referência figura 72-50-00-990-851 em anexo. Thermal spray 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter with Bond Coat Metco 450NS and Top Coat Metco 308NS per PRPL 1-3. Coating mus have enough material to final machine as show in reference figure 72-50-00-990-851 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar pré-usinagem dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) referência figura 72-50-00-990-851 em anexo. Pre-Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter reference figure 72-50-00-990-851 attached. Pre-machined Dia G: ________________ Pre-machined Dia H: ________________ NCC: __________________ Valid Until: _____________ |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excesso of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos serviços realizados e montar no Power Turbine Support para usinagem final. Inspect services performed and perform assembly of the part with Power Turbine Support to do final machine. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem final dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) para 2.7225” inch + 0.0005 / - 0.0000 inch e 13-18 (Dia G) para 2.2235” inch + 0.0005 / - 0.0000 inch referência figura 72-50-00-990-851 em anexo. Perform Final Machine 9-12 (Dia H) to 2.7225” inch + 0.0005 / - 0.0000-inch e 13-18 (Dia G) to 2.2235” inch + 0.0005 / - 0.0000-inch abradable seals diameter reference figure 72-50-00-990-851 attached. Dia G: ________________ Dia H: ________________ NCC: _________________ Valid Until: ____________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos serviços realizados e medir diâmetros G e H. Inspect services performed and measure diameters G and H. Dia G: ________________ Dia H: ________________ NCC: _________________ Valid Until: ____________ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 72-50-00-990-851 attached |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 18/12/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)