| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10285 |  |  | FBM18523 |  |  |  |  | 048725 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-81623 / CAE-881701 |  |  |  | EXHAUST COLLECTOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetro M deixando removendo desvios de concentricidade e circularidade preparando para metalização, não ultrapassar o diâmetro máximo de 2.477 inch (62.92 mm). Grind diameter M to remove any out of round condition, to a maximum diameter of 2.477 in. (62.92 mm). |  |  |  |  |  |  |
| 02 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar NDT no local usinado conforme indicado no (Perform machine area NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | Isolar áreas que não será aplicado nickel plating e aplicar Nickel plating AMS 2404 para obter a medida final após usinagem final de Dia M : 2.435”. Mask all areas that will not be applied nickel plating AMS 2404 Apply nickel plating AMS 2404 to obtain the final measurement after final machining of Dia M : 2.435”. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem conforme especificações abaixo: Dia M para medida final de 2.435” – 0.000” + 0.0005”. Machining according to the specifications below: Dia L for final measurement of 2.435” – 0.000” + 0.0005”. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local de aplicação do nickel conforme indicado no HMM CSP22005 (Perform NDT on plated area conform indicated in the HMM CSP22005.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT. (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT per Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção Final Final Inspection |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 05/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)