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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-270452
	ADAPTADOR ESTRIADO
	01

	TSN:                                         -----------
	CSN:                  -------
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	CSO:                   -----------

	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Restaure banho de prata nas estrias externas com uma espessura de 0,0001-0,0003 pol.
(0,003-0,008 mm) (Ref. AMS 2410 ou AMS 2412). 

Restore the silver plate to the external splines to a thickness of 0.0001-0.0003 in. (0.003-0.008 mm) (Ref. AMS 2410 or AMS 2412).
	
	galvanoplastia

	02
	Dentro de quatro horas após o banho, faça o alívio da fragilização por hidrogênio aquecido a 350-550°F
(177-288°C) durante duas horas (Ref. AMS 2410 ou AMS 2412).

Within four hours after you plate, do the hydrogen enbrittlement relief heated to 350-550°F
(177-288°C) for two hours (Ref. AMS 2410 or AMS 2412).
	
	reparos

	03
	Aprovação final do serviço realizado.
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(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
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	DATA	22/11/2023
DATE
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	Luis Fernando
	


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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