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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23057115
	KR107531
	     
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAC-41368
	5 STG WHEEL ASSY
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA COM MINERAL SPIRITS UTILIZANDO UMA ESCOVA SUAVE.


PERFORM CLEANING WITH MINERAL SPIRITS USING A SOFT BRUSH.


	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA COFORME OHM PAG 309 (REMOÇÃO DO BANHO A 12)
MASCARAR DIAMETRO PILOTO E PISTÂO E ENTÃO REALIZAR JATEAMENTOCOM OXIDO DE ALUMINIO LEVEMENTE ATÉ QUE TODO BANHOSEJA REMOVIDO.



CARRY OUT CLEANING ACCORDING TO OHM PAGE 309 (REMOVAL OF THE BATH AT 12) 
MASK THE PILOT AND PISTON DIAMETER AND THEN CARRY OUT SLIGHT BLASTING WITH ALUMINUM OXIDE UNTIL THE ENTIRE BATH IS REMOVED.




	03
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	REMOVER TODO MASCARAMENTO E ENTÃO MERGULHAR O COMPONENTE EM UMA SOLUÇÃO DE DECAPAGEM CAUSTICA (50%SODIUM HIDROXIDE SOLUTION) ATÉ QUE O BANHO SEJA TODO REMOVIDO OU ENTÃO ATÉ NO MAXIMO 1 HORA ENTÃO ENXAGUE EM AGUA QUENTE E SEQUE COM AR.


REMOVE ALL MASKING AND THEN IMMERSE THE COMPONENT IN A CAUSTIC PICKLING SOLUTION (50% SODIUM HYDROXIDE SOLUTION) UNTIL THE BATH IS COMPLETELY REMOVED OR FOR A MAXIMUM OF 1 HOUR, THEN RINSE IN HOT WATER AND DRY WITH AIR


	04
	M250	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	EFETUAR POLIMENTO DAS BLADES



POLISH THE BLADES


	05
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	REALIZAR INSPEÇÃO POR LIQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8 
TIPO 1
METODO D
SENSIBILIDADE 4


PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION ACCORDING TO PRPL 1-8
TYPE 1
METHOD D
SENSITIVITY 4


	06
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO POR LIQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8, TIPO 1, METODO  D, NIVEL DE SENSIBILIDADE 4 

  
PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION ACCORDING TO PRPL 1-8, TYPE 1, METHOD D, SENSITIVITY LEVEL 4

	07
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA POS NDT


PERFORM POS NDT CLEAN

	08
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL


FINAL INSPECTION

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	[bookmark: Texto3]RICARDO CICALA
	[bookmark: Texto4]30/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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