| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23057115 |  |  | KR107531 |  |  |  |  |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAC-41368 |  |  |  | 5 STG WHEEL ASSY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA COM MINERAL SPIRITS UTILIZANDO UMA ESCOVA SUAVE. PERFORM CLEANING WITH MINERAL SPIRITS USING A SOFT BRUSH. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA COFORME OHM PAG 309 (REMOÇÃO DO BANHO A 12) MASCARAR DIAMETRO PILOTO E PISTÂO E ENTÃO REALIZAR JATEAMENTOCOM OXIDO DE ALUMINIO LEVEMENTE ATÉ QUE TODO BANHOSEJA REMOVIDO. CARRY OUT CLEANING ACCORDING TO OHM PAGE 309 (REMOVAL OF THE BATH AT 12) MASK THE PILOT AND PISTON DIAMETER AND THEN CARRY OUT SLIGHT BLASTING WITH ALUMINUM OXIDE UNTIL THE ENTIRE BATH IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER TODO MASCARAMENTO E ENTÃO MERGULHAR O COMPONENTE EM UMA SOLUÇÃO DE DECAPAGEM CAUSTICA (50%SODIUM HIDROXIDE SOLUTION) ATÉ QUE O BANHO SEJA TODO REMOVIDO OU ENTÃO ATÉ NO MAXIMO 1 HORA ENTÃO ENXAGUE EM AGUA QUENTE E SEQUE COM AR. REMOVE ALL MASKING AND THEN IMMERSE THE COMPONENT IN A CAUSTIC PICKLING SOLUTION (50% SODIUM HYDROXIDE SOLUTION) UNTIL THE BATH IS COMPLETELY REMOVED OR FOR A MAXIMUM OF 1 HOUR, THEN RINSE IN HOT WATER AND DRY WITH AIR |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | EFETUAR POLIMENTO DAS BLADES POLISH THE BLADES |  |  |  |  |  |  |
| 05 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO POR LIQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8 TIPO 1 METODO D SENSIBILIDADE 4 PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION ACCORDING TO PRPL 1-8 TYPE 1 METHOD D SENSITIVITY 4 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO POR LIQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8, TIPO 1, METODO D, NIVEL DE SENSIBILIDADE 4 PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION ACCORDING TO PRPL 1-8, TYPE 1, METHOD D, SENSITIVITY LEVEL 4 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA POS NDT PERFORM POS NDT CLEAN |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 30/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)