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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	 RR30000160
	YP10241
	
	TLN02026

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200202
	TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGENS
COVER ASSY, GEARBOX, POWER & ACCESSORY
	01

	TSN:                                         -----------
	CSN:                  -------
	TSO:                ----------
	CSO:                   -----------

	Do electroless nickel plating on the power-turbine ID and OD - SUBTASK 72-57-48-330-007

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Imergir componente no produto PA-0104 o suficiente para cobrir toda a superfície. A temperatura de trabalho do fluido é de [80 – 110] ˚C, deixar o componente imerso até que a pintura seja removida.
Immerse component into product PA-0104 enough to cover the entire surface. Normal operating temperatures are 80 to
110°C (176 to 230°F). Let the component immerse until the paint be removed.
	
	limpeza

	
	Enxaguar com água a alta pressão até certificar que a parte esteja completamente limpa.
Rinse with water jet until certify that the part is fully clean.
	
	limpeza

	
	Lubrificar todas as gaiolas de localização de rolamentos para evitar corrosão

Lubricate all bearing locating cages to prevent corrosion
	
	limpeza

	
	Realizar inspeção do componente nas áreas com corrosão e se necessário medir a espessura da parede para garantir que esteja conforme o HMM.

inspect the component in areas with corrosion and, if necessary, measure the wall thickness to ensure it complies with the HMM.
	
	inspeção

	
	Remover corrosão nas superfícies externas, aplicar epoxy preenchendo os defeitos causados pela corrosão deixando o perfil o mais próximo do original possível 

Remove corrosion on external surfaces, apply epoxy filling defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible.
	
	reparos

	
	Aplique a solução de dicromato no metal descoberto e complete com o acabamento padrão (Ref. TAREFA 70-32-00-300-801).

Apply the dichromate solution to the bare metal and complete to standard finish (Ref.
TASK 70-32-00-300-801)
	
	reparos

	
	MASCARAMENTO:
Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento, etc.

MASKING
Isolate studs, HELICOILS, seating faces, etc.
	
	pintura

	
	Pintar o componente conforme IAS-IP-005, 3.12 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)

Paint the component in accordance with IAS-IP-005, 3.12 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)


	
	pintura

	
	Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts.

Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts.
	
	inspeção

	
	Realizar inspeção do serviço realizado.

Carry out inspection of the service performed.

	
	inspeção

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	16/05/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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