| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000160 |  | YP10241 |  |  |  |  |  |  |  |  | TLN02026 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200202 |  |  | TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGENS COVER ASSY, GEARBOX, POWER & ACCESSORY |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: ----------- |  |  | CSN: ------- |  |  | TSO: ---------- |  |  | CSO: ----------- |  |  |
| Do electroless nickel plating on the power-turbine ID and OD - SUBTASK 72-57-48-330-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | Imergir componente no produto PA-0104 o suficiente para cobrir toda a superfície. A temperatura de trabalho do fluido é de [80 – 110] ˚C, deixar o componente imerso até que a pintura seja removida. Immerse component into product PA-0104 enough to cover the entire surface. Normal operating temperatures are 80 to 110°C (176 to 230°F). Let the component immerse until the paint be removed. |  |  |  |  |  |  | limpeza |  |  |  |
|  | Enxaguar com água a alta pressão até certificar que a parte esteja completamente limpa. Rinse with water jet until certify that the part is fully clean. |  |  |  |  |  |  | limpeza |  |  |  |
|  | Lubrificar todas as gaiolas de localização de rolamentos para evitar corrosão Lubricate all bearing locating cages to prevent corrosion |  |  |  |  |  |  | limpeza |  |  |  |
|  | Realizar inspeção do componente nas áreas com corrosão e se necessário medir a espessura da parede para garantir que esteja conforme o HMM. inspect the component in areas with corrosion and, if necessary, measure the wall thickness to ensure it complies with the HMM. |  |  |  |  |  |  | inspeção |  |  |  |
|  | Remover corrosão nas superfícies externas, aplicar epoxy preenchendo os defeitos causados pela corrosão deixando o perfil o mais próximo do original possível Remove corrosion on external surfaces, apply epoxy filling defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible. |  |  |  |  |  |  | reparos |  |  |  |
|  | Aplique a solução de dicromato no metal descoberto e complete com o acabamento padrão (Ref. TAREFA 70-32-00-300-801). Apply the dichromate solution to the bare metal and complete to standard finish (Ref. TASK 70-32-00-300-801) |  |  |  |  |  |  | reparos |  |  |  |
|  | MASCARAMENTO: Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento, etc. MASKING Isolate studs, HELICOILS, seating faces, etc. |  |  |  |  |  |  | pintura |  |  |  |
|  | Pintar o componente conforme IAS-IP-005, 3.12 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint) Paint the component in accordance with IAS-IP-005, 3.12 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint) |  |  |  |  |  |  | pintura |  |  |  |
|  | Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts. Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts. |  |  |  |  |  |  | inspeção |  |  |  |
|  | Realizar inspeção do serviço realizado. Carry out inspection of the service performed. |  |  |  |  |  |  | inspeção |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 16/05/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)