| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10636 |  |  | X6888371 |  |  |  |  | 045203 |  |  | 2127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847371 |  |  |  | Ngv de 2° estágio |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro de localização do disco de turbina de 2° estágio para remover completamente a metalização existente respeitando o limite de 6,723”. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção dimensional dos diâmetros usinados e registrar os valores encontrados para ambos os estágios: 1º _________________________________ 2º _________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar inspeção por líquido penetrante conforme PRPL 1-8, do tipo 1, método A ou D com nível de sensibilidade 2 somente nas áreas usinadas . (local) FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-332 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT Do the fluorescent penetrant inspection in accordance with PRPL 1-8, type I, method A or D, sensitivity level 2, only in the machined area. WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 – 3.34. Cleaning after NDT inspection. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR CONFORME ABAIXO • MASCARAR AS AREAS ADJACENTES PARA EVITAR A PRESENÇA DE MATERIAL DE METALIZAÇÃO EM AREAS NÃO DESEJADAS, • PREPARAR AS AREAS PARA METALIZAÇÃO COM JATEAMENTO DE ÓXIDO DE ALUMINIO E ENTÃO DESENGRAXAR A PEÇA CONFORME AMS-C-29602 or AMS-C-83873. • ESCOVAR AS AREAS A SEREM METALIZADAS COM ACETONA. • EM SEGUIDA METALIZAR OS DIÂMETROS DE LOCALIZAÇÃO DO DISCO DE 2° ESTÁGIO (Blade paths ,wheel shrouds) COM METCO 444 O SUFICIENTE PARA PERMITIR USINAGEM FINAL DOS DIÂMETROS CONFORME ABAIXO: • 2° ESTÁGIO – 6.668” |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS METALIZADOS PARA A DIMENSÃO COMO ABAIXO: 2º ESTÁGIO – 6.690 ” + 0.0005” / - 0 (IAS-IP-0010). |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER REBARBAS E EXCESSOS DE MATERIAL CONFORME NECESSÁRIO. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO DIMENSIONAL E VISUAL, ANOTAR OS VALORES ENCONTRADOS. VALOR NCC VAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 19/02/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)