| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3041200 |  | PCE-AP0026 |  |  | 045714 |  | 01506 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AP0026 (PW118A) |  | ENGINE |  |  | PINTURA / PAINTING |  | 1 |  |
| TSN: 19439:10 |  | CSN: 18692 |  |  | TSO: 6096:15 |  | CSO: 4983 |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes dos manuais aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem às revisões vigentes dos manuais disponíveis, conforme localizações indicadas na Intranet: Conforme Maintenance Manual for PW118, A, B _ 3034622 _ Rev. 77.0, 17 Nov. 2025. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable manuals. To do so, check if the revisions listed below match the current revisions of the manuals available, as per the locations indicated on the Intranet:) (According to Maintenance Manual for PW118, A, B _ 3034622 _ Rev. 77.0, 17 Nov. 2025.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: In case of any divergence, do not proceed with the next steps and immediately notify Engineering via e-mail, so that the scope can be updated.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza externa do motor, conforme Maintenance Manual 3044622, ATA 72-00-00, Seção “Cleaning”, Parágrafo 5. (Perform external cleaning of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044622, ATA 72-00-00, Section “Cleaning”, Paragraph 5.) (1) Lavar o motor utilizando água, solvente à base de petróleo (PWC11-027), emulsão aquosa de gel detergente (PWC11-034) ou agente de limpeza (PWC11-031). ((1) Wash engine using water or petroleum solvent (PWC11-027), or detergent gel (PWC11-034) water emulsion or cleaner (PWC11-031).) (2) Enxaguar completamente com água limpa caso seja utilizado gel solvente ou agente de limpeza. ((2) Thoroughly rinse with clean water if solvent gel or cleaner is used.) ADVERTÊNCIA: Ao utilizar ar comprimido para secagem, regular a pressão para 29 psig (200 kpa) ou menos. (WARNING: When using compressed air for drying, regulate pressure to 29 psig (200 kpa) or less.) (3) Secar com ar comprimido limpo e de baixa pressão. ((3)Dry with clean, low pressure, compressed air.) PWC11-027: Solvente, petróleo – Solvente de petróleo tipo Stoddard – EUA. AMS 3160; EUA. MIL-PRF-680 Tipo II; (Código OTAN S-753); PMC 9001. (PWC11-027: Solvent, Petroleum - Stoddard Petroleum Solvent - US. AMS 3160; US. MIL-PRF-680 Type II; (NATO Code S-753); PMC 9001.) PWC11-034: Limpador, gel alcalino – Avia Wash Green Gel; SPMC 110. (PWC11-034: Cleaner, Alkaline Gel - Avia Wash Green Gel; SPMC 110.) PWC11-031: Limpador de motor – Tergit; PMC 79783. (PWC11-031: Cleaner, Engine – Tergit; PMC 79783.) |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP |  | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar a pintura externa da Reduction Gearbox Module do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-10-00, Seção “Maintenance Practices”, Parágrafo 8., Etapa A. (Perform external painting of the Reduction Gearbox Module of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-10-00, Section “Maintenance Practices”, Paragraph 8, Step A.) (1) Aplicar uma demão de primer (PWC13-001) e uma demão de esmalte (PWC05-037) nas superfícies pintadas danificadas. ((1) Apply one coat primer (PWC13-001) and one coat enamel (PWC05-037) to damaged painted surfaces.) PWC13-001: Primer, epóxi – Base do primer: 519 x 303 + Solução de cura: 910-357 + Solvente: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268). (PWC13-001: Primer, Epoxy - Primer Base: 519 x 303 + Curing Solution: 910-357 + Solvent: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).) PWC05-037: Esmalte epóxi aluminizado – Base do esmalte: 529K002 + Solução de cura: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269). (PWC05-037: Enamel, Aluminized Epoxy - Enamel Base: 529K002 and Curing Solution: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).) |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP |  | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar a pintura externa da Air Inlet do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-20-00, Seção “Maintenance Practices”, Parágrafo 9., Etapa A. (Perform external painting of the Air Inlet of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-20-00, Section “Maintenance Practices”, Paragraph 9, Step A.) (1) Aplicar uma demão de primer (PWC13-001) e uma demão de esmalte (PWC05-037) nas superfícies pintadas danificadas. ((1) Apply one coat primer (PWC13-001) and one coat enamel (PWC05-037) to damaged painted surfaces.) PWC13-001: Primer, epóxi – Base do primer: 519 x 303 + Solução de cura: 910-357 + Solvente: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268). (PWC13-001: Primer, Epoxy - Primer Base: 519 x 303 + Curing Solution: 910-357 + Solvent: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).) PWC05-037: Esmalte epóxi aluminizado – Base do esmalte: 529K002 + Solução de cura: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269). (PWC05-037: Enamel, Aluminized Epoxy - Enamel Base: 529K002 and Curing Solution: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).) |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP |  | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar a pintura externa do Compressor Section do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-30-00, Seção “Maintenance Practices”, Parágrafo 9., Etapa A. (Perform external painting of the Compressor Section of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-30-00, Section “Maintenance Practices”, Paragraph 9, Step A.) (1) Aplicar uma demão de primer (PWC13-001) e uma demão de esmalte (PWC05-037) nas superfícies pintadas danificadas. ((1) Apply one coat primer (PWC13-001) and one coat enamel (PWC05-037) to damaged painted surfaces.) PWC13-001: Primer, epóxi – Base do primer: 519 x 303 + Solução de cura: 910-357 + Solvente: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268). (PWC13-001: Primer, Epoxy - Primer Base: 519 x 303 + Curing Solution: 910-357 + Solvent: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).) PWC05-037: Esmalte epóxi aluminizado – Base do esmalte: 529K002 + Solução de cura: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269). (PWC05-037: Enamel, Aluminized Epoxy - Enamel Base: 529K002 and Curing Solution: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
|  |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 23/02/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)