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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23051123
	NC
	046848
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-895628
	MOUNT ASSY, COMPRESSOR
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	REALIZAR REMOÇÃO DO NICKEL EXISTENTE NO COMPONENTE, ATENÇÃO COM A BRAZAGEM EXISTENTE.

CARRY OUT THE EXISTING NICKEL ON THE COMPONENT, BE CAREFUL WITH THE EXISTING BRAZING.

	02
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26.

CARRY OUT BLASTING OF GLASS BEADS ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.26.

	03
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REALIZAR SUAVIZAÇÃO DA CORROSÃO EXISTENTE UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO ROTATIVA E OU COM A DREMEL UTILIZANDO O DISCO DE BORRACHA.

SOLVE THE EXISTING CORROSION USING A ROTARY STEEL BRUSH AND OR WITH A DREMEL USING THE RUBBER DISK

	04
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (PERFORM NDT CONFORM INDICATED IN THE.) OVERHAUL MANUAL
ENSAIO (TEST): FPI
TIPO (TYPE): 1 
MÉTODO (METHOD): A
SENSIBILIDADE (SENSITIVITY):  2
IAS-IP-0012-B

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
(WERE INDICATIONS FOUND?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)


	05
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME. (PERFORM INSPECTION AFTER NDT IAW) MANUAL

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0332 (SE FOI FEITO NA ETAPA ANTERIOR) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
(REFER TO THE RESULTS REGISTERED IN THE RG-0332 (IF IT WAS DONE IN THE STEP BEFORE) AND FILL IT IN WITH DUE OBSERVATIONS)

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. (EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS CONFORM OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	06
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006, 3.34.

PERFORM CLEANING AFTER NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.

	07
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING	REALIZAR APLICAÇÃO DE ELECTROLESS CONFORME PRPL 1-5, AMS2405 EM TODA SUPERFÍCIE DO COMPONENTE, ATENÇÃO:
ISOLAR AS 06 FACES DE ASSENTAMENTO.

PERFORM ELECTROLESS APPLICATION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-5, AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT, ATTENTION: ISOLATE THE 06 SEATING SIDES.

	08
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL
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	Escolher um item.	Escolher um item.	     
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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