| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23051123 |  |  | NC |  |  |  |  | 046848 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-895628 |  |  |  | MOUNT ASSY, COMPRESSOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REALIZAR REMOÇÃO DO NICKEL EXISTENTE NO COMPONENTE, ATENÇÃO COM A BRAZAGEM EXISTENTE. CARRY OUT THE EXISTING NICKEL ON THE COMPONENT, BE CAREFUL WITH THE EXISTING BRAZING. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26. CARRY OUT BLASTING OF GLASS BEADS ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.26. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR SUAVIZAÇÃO DA CORROSÃO EXISTENTE UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO ROTATIVA E OU COM A DREMEL UTILIZANDO O DISCO DE BORRACHA. SOLVE THE EXISTING CORROSION USING A ROTARY STEEL BRUSH AND OR WITH A DREMEL USING THE RUBBER DISK |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (PERFORM NDT CONFORM INDICATED IN THE.) OVERHAUL MANUAL ENSAIO (TEST): FPI TIPO (TYPE): 1 MÉTODO (METHOD): A SENSIBILIDADE (SENSITIVITY): 2 IAS-IP-0012-B FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? (WERE INDICATIONS FOUND?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME. (PERFORM INSPECTION AFTER NDT IAW) MANUAL REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0332 (SE FOI FEITO NA ETAPA ANTERIOR) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. (REFER TO THE RESULTS REGISTERED IN THE RG-0332 (IF IT WAS DONE IN THE STEP BEFORE) AND FILL IT IN WITH DUE OBSERVATIONS) AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. (EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS CONFORM OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006, 3.34. PERFORM CLEANING AFTER NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | REALIZAR APLICAÇÃO DE ELECTROLESS CONFORME PRPL 1-5, AMS2405 EM TODA SUPERFÍCIE DO COMPONENTE, ATENÇÃO: ISOLAR AS 06 FACES DE ASSENTAMENTO. PERFORM ELECTROLESS APPLICATION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-5, AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT, ATTENTION: ISOLATE THE 06 SEATING SIDES. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 03/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)