| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000160 |  |  | YP11076 |  |  |  |  | 051806 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200321 |  |  |  | HOUSING ASSY, GEARBOX |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover corrosão nas superfícies externas, aplicar epoxy preenchendo os defeitos causados pela corrosão deixando o perfil o mais próximo do original possível Remove corrosion on external surfaces, apply epoxy filling defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev.3. Perform Cleaning iaw IAS-IP-0006 item 3.34 rev.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | APLICAR / APPLY |  |  | Aplique a solução de dicromato no metal base exposto. Apply the dichromate solution to the bare metal. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | MASCARAMENTO: Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento, PN e SN e locais onde não será aplicado coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint) MASKING: Insolate studs, HELICOILS, seating faces, PN and SN and places where no coating will be applied. (task 70-32-11-300-801 - application of corrosion resistant paint). |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint). Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint). |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts. Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts. |  |  |  |  |  |  |
|  | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 11/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)