| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032325 |  |  | 44807 |  |  |  |  | 47260 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE895628 |  |  |  | Support Assy, Turbine & Exhaust Collector |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR CONFORME ABAIXO (PRPL 2-D008): - DESENGRAXAR AS AREAS A AEREM SOLDADAS COM ACETONA - USAR UM DISPOSITIVO PARA PREVENIR DISTORÇÕES DO COMPONENTE DURANTE A SOLDAGEM (FABRICAÇÃO LOCAL) - AUMENTAR A TEMPERATURA DO COMPONENTE PARA 400_F (204_C) E MANTER A TEMPERATURA NÃO MENOS QUE 250_F (121_C) ATÉ QUE O PROCESSO DE SOLDAGEM SEJA COMPLETADO - SOLDAR COM ARCO DE GAS TUNGSTENIO (GTAW PROCESS – AMS 2685) UTILIZANDO ARAME DE SOLDA AMS 5798 OU AMS 5786 UTILIZANDO O MINIMO DE AMPERAGEM NECESSARIA. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM REALIZAR O TRATAMENTO TÉRMICO A 1300°F - 1350° F (718°-732°C) POR UMA HORA. Resfrie a uma taxa equivalente ao resfriamento do ar ou mais rápido para normalizar à temperatura ambiente FORNO: NCC:________________________________ VALIDADE:___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | realizar inspeção visual da solda usando a classe GTAW 2 para solda por fusão com base na localização soldada. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): ___________________ Tipo (Type): ____________________ Método (Method): _______________ Sensibilidade (Sensitivity):__________ IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO TRIDIMENCIONAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM THREE-DIMENSIONAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 12/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)