| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23034775 |  |  | DW53918 |  |  |  |  | 047260 |  |  | 2124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-895628 |  |  |  | Support Assy, Turbine, Gas Producer |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | - PREPARAÇÃO PARA SOLDA: REMOVER MANUALMENTE REBARBAS, ÓXIDOS E QUALQUER OUTRO CONTAMINANTE QUE POSSA INTERFERIR NO PROCESSO DE SOLDA E ENTÃO DESENGRAXAR A PEÇA. PRPL2-D003/1/F. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | - SOLDAR: GTAW Classe II, depositando apenas material de solda suficiente em todos os slots para permitir retrabalho para a dimensão necessária. Utilizar arame de solda AMS 5832. PRPL2-D003/1/E |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Use o processo de soldagem com arco de argônio para construir os slots com o preenchimento de solda aplicável. Use vários passes para depositar material suficiente. PRPL2-D003/1/E |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM ENVIAR O COMPONENTE PARA PROCESSO DE TRATAMENTO TÉRMICO COMO ABAIXO: • 1000º F (538º C) POR UMA HORA. DEIXAR ESFRIANDO EM TEMPERATURA AMBIENTE PRPL2-D003/1/E |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DA SOLDA (Ref. M250 PRPL 1--4, Item 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS SLOTS PARA A DIMENSÃO FINAL CONFORME FIGURAS 11 E 12. PRPL2-D003/1/E |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER EXCESSOS DAS AREAS ADJACENTES E QUEBRAR OS CANTOS VIVOS. PRPL2-D003/1/E |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL DO SERVIÇO REALIZADO |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 12/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)