| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23084380 |  |  | NC |  |  |  |  | 047260 |  |  | 2127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE895628 |  |  |  | Shield Assy, Turbine Nozzle, 1st Stage |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR A AREA RACHADA CONFORME PRPL 2-D012/D1, ITEM 1 UTILIZANDO ARAME DE SOLDA AMS5839. WELD THE CRACKED AREA ACCORDING TO PRPL 2-D012/B ITEM 1 USING WELDING WIRE AMS5839. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | REALIZAR PREENCHIMENTO COM SOLDA NA AREA DESGASTADA COM ARAME DE SOLDA AMS5839. Weld build-up area with weld filler material AMS5839. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Faça uma inspeção visual da solda (Ref. PRPL 1-4, Item 2, Classe II) Do a visual inspection of the weld (Ref. PRPL 1-4, Item 2, Class II) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER REBARBAS DAS SOLDAS REALIZADAS NO ITEM 01 PARA SUAVIZAR, DEIXANDO A SUPERFICIE O MAIS PROXIMO DA ORIGINAL POSSIVEL. REMOVE BURS FROM THE WELD MADE ON ITEM 01 TO SMOOTH IT, LEAVING THE SURFACE AS CLOSE TO THE ORIGINAL AS POSSIBLE. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar faces soldadas das Saddles respeitando as medidas conforme em anexo. Machine welded areas to get final dimensions as show in attached. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 10/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)