| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23053323 |  |  | HL38576 |  |  |  |  | 047853 |  |  | 2124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-895628 |  |  |  | COVER ASSY, GEARBOX, POWER & ACCESSORY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| System: 250 Model: C30 Document Set: PRPL - Parts Repair Procedures Letter PRPL 2C004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | Realizar inspeção dimensional da cover. Verificar concentricidade do diâmetro da PTG e FUEL PUMP. Perform dimensional inspection of the housing. Check concentricity of the PTG and FUEL PUMP. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos resultados obtidos na etapa anterior para preenchimento de medidas. Perform inspection of the results of the last task for the measurements record. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | Realizar remoção dos 03 prisioneiros (Studs) do diâmetro da PTG, 03 prisioneiros (Studs) da FUEL PUMP and 04 do STARTER para retrabalho da região. Remove the 03 studs from the PTG diameter, the 03 studs from the FUEL PUMP and the 04 studs from STARTER. for reworking of the region. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar centralização do diâmetro da PTG pelo diâmetro do rolamento e realizar usinagem do diâmetro externo (1.500-1.502 in.) de instalação do selo, para a medida de 1.700 ±0.002. com 0.045 in de profundidade e a partir deste ponto usinar diâmetro de 1.560 +0,005-0.000 in. com 0.540 in. de profundidade. Medida após usinagem do diâmetro de 1.700 in.: _________ Medida após usinagem da profundidade do diâmetro de 0.045 in.: _________ Medida após usinagem do diâmetro de 1.560 in.: _________ Medida após usinagem da profundidade do diâmetro de 0.540 in.: _________ Perform centering of the PTG diameter using the bearing diameter and machine the external diameter (1.500-1.502 in.) for the seal installation, to the measurement of 1.700 ±0.002 in. with 0.045 in. depth, and from this point machine the diameter of 1.560 +0.005-0.000 in. with 0.540 in. depth. Measurement after machining the diameter of 1.700 in.: _________ Measurement after machining the depth of the diameter of 0.045 in.: _________ Measurement after machining the diameter of 1.560 in.: _________ Measurement after machining the depth of the diameter of 0.540 in.: _________ |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar centralização do diâmetro da FUEL PUMP pelo diâmetro do rolamento conforme Figura 10 em anexo e realizar usinagem do diâmetro externo (1.500-1.502 in.) de instalação do selo, para a medida de de 1.560 +0,005-0.000 in. com ______in. de profundidade. Medida após usinagem do diâmetro de 1.560 in.: _________ Medida após usinagem da profundidade do diâmetro de ______in.: _________ Nota: consultar desenho em anexo para localidades do diâmetro a ser usinado. Perform the centering of the FUEL PUMP diameter using the bearing diameter according to Figure 10 in the attachment and machine the external diameter (1.500-1.502 in.) for the installation of the seal to the measurement of 1.560 +0.005-0.000 in. with ______ in. of depth. Measurement after machining the diameter of 1.560 in.: _________ Measurement after machining the depth of the diameter of ______ in.: _________ Note: refer to the attached drawing for the locations of the diameter to be machined. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem da superfície do PAD do STARTER para uma medida de metalização de 0.040 ±0.000 in com altura de _______ com a splitline da Gearbox. Medida após usinagem da profundidade removida do PAD do STARTER: ________in. Nota: consultar desenho em anexo para localidades do PAD a ser usinado. Center the PTO diameter as shown in Figure 301 attached and machine the outer diameter (2.502-2.504 in.) for installation of the PTO freewheel to a measurement of 2.570 + 0.005 – 0.000. (If the depth of the damage to the diameter exceeds the indicated measurement, contact engineering.) Measurement after machining the diameter to 2.570: _________ Note: refer to the attached drawing for the locations of the diameter to be machined. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item conforme IAS-IP-006 Item 3.30 Perform cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT em toda a cover conforme indicado no Overhaul Manual (Perform NDT in all the cover conform indicated in the OHM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente conforme Overhaul Manual. Perform post-NDT inspection of the component per Overhaul Manual. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item pós NDT conforme IAS-IP-006 Item 3.34. Perform post NDT cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza aquecida do item para remoção de toda oleosidade conforme IAS-IP-006 Item 3.35. Perform heat cleaning of the item for all oil remotion in accordance with IAS-IP-006 Item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Realizar mascaramento de toda housing, exceto na região do diâmetro da PTG e FUEL PUMP e no PAD do STARTER onde será aplicada a metalização. OBS: A metalização do PAD do STARTER será com material diferente dos demais. Perform masking of the entire housing, except in the region of the outer diameter of the PTO (2.502-2.504 according to the attached drawing) and the outer diameter of the P.T. tach-gen (Figure 5B attached) where metallization will be applied |  |  |  |  |  |  |
| 13 | BLASTING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do componente com óxido de alumínio conforme PRPL 1-6 Item 1 e IAS-IP-006 3.27. Perform post NDT cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Realizar metalização do diâmetro da PTG com Metco 405 como Bond Coat com uma espessura de 0.003-0.007 in e aplicar Sprabronze AA com espessura de 0.010-0.035 in suficiente para usinagem final dos diâmetros indicados nos desenhos anexos. Após usinagem da metalização aplicar Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer) Procedimento conforme SPM TASK 70-32-05-300-814 Perform metallization with Metco 405 as Bond Coat with a thickness of 0.003-0.007 in and apply Sprabronze AA with a thickness of 0.010-0.035 in sufficient for final machining of the diameters indicated in the attached drawing. After machining of metallization, apply Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer). Procedure in accordance with SPM TASK 70-32-05-300-814. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Realizar metalização do diâmetro da FUEL PUMP com Metco 405 como Bond Coat com uma espessura de 0.003-0.007 in e aplicar Sprabronze AA com espessura de 0.010-0.035 in suficiente para usinagem final dos diâmetros indicados nos desenhos anexos. Após usinagem da metalização aplicar Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer) Procedimento conforme SPM TASK 70-32-05-300-814 Perform metallization with Metco 405 as Bond Coat with a thickness of 0.003-0.007 in and apply Sprabronze AA with a thickness of 0.010-0.035 in sufficient for final machining of the diameters indicated in the attached drawing. After machining of metallization, apply Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer). Procedure in accordance with SPM TASK 70-32-05-300-814. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Realizar metalização do PAD do Starter com Metco 405 como Bond Coat com uma espessura de 0.003-0.007 in e aplicar Aluminium Bronze or SF Aluminum com espessura de 0.010-0.035 in suficiente para usinagem final dos diâmetros indicados nos desenhos anexos. Procedimento conforme SPM TASK 70-32-05-300-814 Perform metallization with Metco 405 as Bond Coat with a thickness of 0.003-0.007 in and apply Aluminium Bronze or SF Aluminum with a thickness of 0.010-0.035 in sufficient for final machining of the diameters indicated in the attached drawing. After machining of metallization, apply Metcoseal AP (Silicone Resin Sealer). Procedure in accordance with SPM TASK 70-32-05-300-814. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro externo da PTG para a medida final de 1.500-1.502 in. conforme desenho 1 em anexo. Machine the outer diameter of the P.T tach-gen to a final measurement of 1.500-1.502 in. as shown in Figs. 5B and 19A attached. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro externo da FUEL PUMP para medida final de 1.500-1.502 in. conforme Fig 10 em anexo Machine the outer diameter of the FUEL PUMP to a final measurement of 1.500-1.502 in. as shown in Figs. 5B and 19A attached. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do PAD do STARTER com altura de _____ em relação à splitline da gearbox. O PAD deve estar alinhado conforme os PADs adjacentes. Machine the outer diameter of the P.T tach-gen to a final measurement of 1.500-1.502 in. as shown in Figs. 5B and 19A attached. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do item após usinagens realizadas. Perform inspection of the component post-machining. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT em toda a cover conforme indicado no Overhaul Manual (Perform NDT in all the cover conform indicated in the OHM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | M250 | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente conforme Overhaul Manual. Perform post-NDT inspection of the component per Overhaul Manual. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item pós NDT conforme IAS-IP-006 Item 3.34. Perform post NDT cleaning of the item in accordance with IAS-IP-006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | REPAIR SHOP | INSTALAR / INSTALL |  |  | Realizar instalação dos 03 prisioneiros (Studs) do diâmetro da PTG, 03 prisioneiros (Studs) da FUEL PUMP and 04 do STARTER. Install the 03 studs from the PTG diameter, the 03 studs from the FUEL PUMP and the 04 studs from STARTER. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover corrosão nas superfícies externas, aplicar epoxy preenchendo os defeitos causados pela corrosão deixando o perfil o mais próximo do original possível Remove corrosion on external surfaces, apply epoxy filling defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 ver 5. Perform Cleaning iaw IAS-IP-0006 item 3.35 rev.5. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CHEMICAL CLEANING | APLICAR / APPLY |  |  | Aplique a solução de dicromato no metal base exposto. Apply the dichromate solution to the bare metal. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento, PN e SN e locais onde não será aplicado coating. Insolate studs, HELICOILS, seating faces, PN and SN and places where no coating will be applied. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05. Paint the part per IAS-IP-0006 Item 3.13 Rev.05. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | M250 | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Proteger o componente lubrificando todas os cages de localização dos rolamentos utilizando uma gaze com óleo de preservação somente nos cages dos rolamentos. Protect the component by lubricating all bearing location cages. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme OHM 14W3. Final inspection per OHM 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 16/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)