| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6895800 |  |  | NC |  |  |  |  | 051166 |  |  | 02542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | TUBE ASSY, COMPRESSOR DISCHARGE |  |  | LIMPEZA |  | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | DESAMASSAR AREAS MARCADAS O MAIS ORIGINAL POSSIVEL To straighten damaged areas, leaving them as original as possible. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AREA DO GROOVE E LAND SURFACE PARA REMOVER TODA A METALIZAÇÃO E DANOS CAUSADOS POR DESGASTE. MACHINE THE GROOVE AND LAND SURFACE AREA TO REMOVE ALL METALLIZATION AND WEAR DAMAGE. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | REALIZAR METALIZAÇÃO COM METCO 444 O SUFICIENTE PARA A USINAGEM FINAL PARA REDEFINIR TODOS OS DIAMETROS CONFORME DESENHO EM ANEXO. Perform metallization with Metco 444 sufficient for final machining to redefine all diameters as per attached drawing. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR PARA RESTAURAR AS MEDIDAS CONFORME DESENHO EM ANEXO MACHINE TO RESTORE THE MEASUREMENTS AS PER THE ATTACHED DRAWING |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR POLIMENDO EM TODA A PEÇA Perform polishing on the entire piece. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL PERFORM FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 17/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)