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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6895800
	NC
	051166
	02542

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-280068

	TUBE ASSY, COMPRESSOR DISCHARGE
	LIMPEZA	02

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	DESAMASSAR AREAS MARCADAS O MAIS ORIGINAL POSSIVEL

To straighten damaged areas, leaving them as original as possible.


	02
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AREA DO GROOVE E LAND SURFACE PARA REMOVER TODA A METALIZAÇÃO E DANOS CAUSADOS POR DESGASTE.

MACHINE THE GROOVE AND LAND SURFACE AREA TO REMOVE ALL METALLIZATION AND WEAR DAMAGE.


	03
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)


	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)


	     
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34


	     
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	REALIZAR METALIZAÇÃO COM METCO 444 O SUFICIENTE PARA A USINAGEM FINAL PARA REDEFINIR TODOS OS DIAMETROS CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Perform metallization with Metco 444 sufficient for final machining to redefine all diameters as per attached drawing.

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR PARA RESTAURAR AS MEDIDAS CONFORME DESENHO EM ANEXO

MACHINE TO RESTORE THE MEASUREMENTS AS PER THE ATTACHED DRAWING

	     
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REALIZAR POLIMENDO EM TODA A PEÇA

Perform polishing on the entire piece.

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL 

PERFORM FINAL INSPECTION

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	17/03/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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