| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6896003 |  |  | C-29645 |  |  |  |  | 051166 |  |  | 2124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | NGV DE 3º STG |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | REALIZAR SOLDA NOS 6 TANGS COM MAS 5798 PARA RESTAURAR AS DIMENÇÕES CONFORME DESENHO EM ANEXO. Perform welding on the 6 tangs using MAS 5798 to restore the dimensions as per the attached drawing. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM, REALIZE O TRATAMENTO TÉRMICO DA PEÇA A 538 °C ± 14° (1000 °F ± 25 °F) POR DUAS HORAS EM ATMOSFERA NEUTRA OU LIGEIRAMENTE OXIDADA. Immediately after welding, perform heat treatment of the part at 538 °C ± 14° (1000 °F ± 25 °F) for two hours in a neutral or slightly oxidized atmosphere. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR USINAGEM NOS TANGS SOLDADOS PARA RESTAURAR AS DIMENSÕES CONFORME DESENHO EM ANEXO. Perform machining on the welded tangs to restore the dimensions as per the attached drawing. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR USINAGEM NA SUPERFICIE “AF” PARA REMOVER TODA A METALIZAÇÃO EXISTENTE. Perform machining on surface “AF” to remove all existing metallization. |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPESA CONFORME IAS-IP-0006 - 3.34 Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | REALIZAR METALIZAÇÃO CONFORME PRPL 1-3 ITEM 8 (METCO 444) O SUFICIENTE PARA UMA MEDIDA FINAL DE 0.110” DA SUPERFICIE “AF”. REALIZAR METALIZAÇÃO CONFORME PRPL 1-3 ITEM 8 (METCO 444) O SUFICIENTE PARA UMA MEDIDA FINAL DE 0.110” DA SUPERFICIE “AF”. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR USINAGEM DA SUPERFICIE “AF” PARA UMA DIMENSÃO de 0.098” +0.001” -0.001” DIMENSÃO FINAL = _______________ Perform machining of surface “AF” to a dimension of 0.098” +0.001” -0.001” |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | REALIZAR LIMPESA CONFORME IAS-IP-0006 - 3.26 Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPESA CONFORME IAS-IP-0006 - 3.30 Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL Perform final inspection according to the overhaul manual. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 19/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)