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	REGISTRO
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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6896003
	C-29645
	051166
	2124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-280068
	NGV DE 3º STG
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	     
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	REALIZAR SOLDA NOS 6 TANGS COM MAS 5798 PARA RESTAURAR AS DIMENÇÕES CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Perform welding on the 6 tangs using MAS 5798 to restore the dimensions as per the attached drawing.

	     
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	IMEDIATAMENTE APÓS A SOLDAGEM, REALIZE O TRATAMENTO TÉRMICO DA PEÇA A 538 °C ± 14° (1000 °F ± 25 °F) POR DUAS HORAS EM ATMOSFERA NEUTRA OU LIGEIRAMENTE OXIDADA.

Immediately after welding, perform heat treatment of the part at 538 °C ± 14° (1000 °F ± 25 °F) for two hours in a neutral or slightly oxidized atmosphere.

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	REALIZAR USINAGEM NOS TANGS SOLDADOS PARA RESTAURAR AS DIMENSÕES CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Perform machining on the welded tangs to restore the dimensions as per the attached drawing.

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	REALIZAR USINAGEM NA SUPERFICIE “AF” PARA REMOVER TODA A METALIZAÇÃO EXISTENTE.

Perform machining on surface “AF” to remove all existing metallization.

	     
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1 
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity):  2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)


	     
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPESA CONFORME IAS-IP-0006  -  3.34

Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.34

	     
	CHEMICAL CLEANING	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	REALIZAR METALIZAÇÃO CONFORME PRPL 1-3 ITEM 8 (METCO 444) O SUFICIENTE PARA UMA MEDIDA FINAL DE 0.110” DA SUPERFICIE “AF”.

REALIZAR METALIZAÇÃO CONFORME PRPL 1-3 ITEM 8 (METCO 444) O SUFICIENTE PARA UMA MEDIDA FINAL DE 0.110” DA SUPERFICIE “AF”.

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	REALIZAR USINAGEM DA SUPERFICIE “AF” PARA UMA DIMENSÃO de 0.098” +0.001” -0.001”

DIMENSÃO FINAL = _______________

Perform machining of surface “AF” to a dimension of 0.098” +0.001” -0.001”

	     
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	REALIZAR LIMPESA CONFORME IAS-IP-0006  -  3.26

Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.26

	     
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPESA CONFORME IAS-IP-0006  -  3.30

Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.30

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

Perform final inspection according to the overhaul manual.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	19/03/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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