| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23052265 |  |  | DW36967 |  |  |  |  | 050541 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | GAS PRODUCER TURBINE SUPPORT |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar blend da área trincada até o final da trinca mantendo acabamento conforme perfil original. Blend the cracked area all the way to the end of the crack, maintaining a finish that matches the original profile. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local trabalhado conforme indicado no Overhaul Manual 16W3. Perform NDT on the site worked as indicated in the Overhaul Manual 16W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. YES – REGISTRAR IAS-RG-0332. ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do item. Perform post-NDT inspection. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS IP-006 item 3.34. Perform post-NDT clean according to IAS IP-006 item 3.34 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do componente conforme IAS IP-006 item 3.26. Perform component blasting according to IAS IP-006 item 3.26. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS IP-006 item 3.30 Perform componente cleanig according to IAS IP-006 item 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar inspeção final dos serviços realizados. Perform final inspection of the work performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 20/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)