| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6899410 |  |  | 12586 |  |  |  |  | 051166 |  |  | 2542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | MOUNT ASSY REAR TURBINE PRODUCER SUPPORT |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVA O ROLAMENTO DO REAR MOUNT REMOVE THE BEARING FROM REAR MOUNT |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usando um alargador, alargue o diâmetro interno da superfície de montagem do rolamento para 0,8115 a 0,8120 polegadas (20,612 a 20,625 mm). Using a reamer, ream the ID of the bearing mount surface to 0.8115--0.8120 inch (20.612--20.625 mm). |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usine 0,18 mm (0,007 polegadas) do lado da flange do rolamento do suporte traseiro do motor. O lado oposto do suporte traseiro do motor deve ser usinado para obter uma espessura final de 7,80 a 8,05 mm (0,307 a 0,317 polegadas). É preferível medir a espessura do novo rolamento (23071966) e igualar a espessura da gaiola do rolamento à espessura do suporte traseiro do motor. Machine 0.007 inch (0.18 mm) off the bearing flange side of the engine rear mount. The opposite side of the engine rear mount should be machined to give a final engine rear mount thickness of 0.307--0.317 inch (7.80--8.05 mm). It is preferable to measure the thickness of the new bearing (23071966) and match thickness of bearing cage to thickness of engine rear mount. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Utilizando uma ferramenta de chanfrar, chanfre o diâmetro interno do furo alargado. (a) Em ambos os lados do suporte, chanfre 45 x 0,025 a 0,035 polegadas (0,64 a 0,89 mm). (b) O lado oposto da flange do rolamento pode ser chanfrado 45 x 0,025 polegadas (0,64 mm) até 0,055 polegadas (1,40 mm). Using a chamfering tool, chamfer ID of reamed hole. (a) Both sides of bracket, chamfer 45 x 0.025--0.035 inch (0.64--0.89 mm). (b) Opposite side of bearing flange can be chamfered 45 x 0.025 inch (0.64 mm) up to 0.055 inch (1.40 mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local trabalhado conforme indicado no Overhaul Manual 16W3. Perform NDT on the site worked as indicated in the Overhaul Manual 16W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. YES – REGISTRAR IAS-RG-0332. ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme o manual. (Perform inspection after NDT i.a.w. manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Do clean post NDT per IAS-IP-0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Coloque o rolamento no suporte. A flange do rolamento deve estar nivelada com a superfície de montagem. Place bearing on bracket. Bearing flange has to be flush with the mounting surface. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Fixe o novo rolamento (23071966) no suporte Stake the new bearing (23071966) into bracket |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Verifique se o rolamento se move livremente na pista do rolamento. Check that bearing moves freely in the bearing race. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | APLICAR / APPLY |  |  | Use um vibro-peen para riscar o número de peça antigo. Certifique-se de que ainda consegue ler o número. (AS 478, CLASSG) Use um vibro-peen para escrever o novo número da peça ( 23069750 ) próximo ao número da peça antiga. Use vibro-peen to draw a line through the old part number. Make sure you can still read (AS 478, CLASS G) the number Use vibro-peen to write the new part number ( 23069750 ) near the old part number (AS 478, Class G). |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | inspeção final final inspection |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 20/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)