| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6894068 |  |  | MH34557 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-109008 |  |  |  | - COMBUSTION LINER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR A TRINCA INTERNA NO FURO NA UNIÃO DA TRANSITION COM O CORPO. AMS 5798 SOLDAR A TRINCA INTERNA DA ÁREA DE ESCAPE. SUAVISAR AS SOLDAS. WELD THE INTERNAL CRACK INTO THE HOLE AT THE JUNCTION OF THE TRANSITION WITH THE BODY. AMS 5798 WELD THE INNER CRACK OF THE EXHAUST AREA. SMOOTH THE WELDS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | CALIBRAR / CALIBRATE |  |  | CALIBRAR AS 6- DEFLETORAS INTERNAS. CALIBRATE THE 6- INTERNAL DEFLECTORS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | CALIBRAR / CALIBRATE |  |  | CALIBRAR TODOS OS CORRUGADOS EXTERNOS. CALIBRATE ALL EXTERNAL CORRUGATED. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | CALIBRAR / CALIBRATE |  |  | CALIBRAR A ÁREA DE ESCAPE DA TRANSITION SECTION. CALIBRATE THE ESCAPE AREA OF THE TRANSITION SECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR O MOVIMENTO DE 1- GROMMET NA ÁREA DE ESCAPE. SMOOTH THE MOVEMENT OF 1- GROMMET IN THE ESCAPE AREA. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR E POLIR CURVATURA INTERNA DA TRANSITION COM AGREGAÇÕES. SMOOTH AND POLISH TRANSITION'S INTERNAL CURVATURE WITH AGGREGATIONS. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 NOTA: NÃO APAGAR, CASO TIVER MARCAÇÃO DE TRINCA. CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 NOTE: DO NOT ERASE, IF THERE IS A CRACK MARKING. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 20/03/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 20/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)