| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23001934 |  |  | DW27774 |  |  |  |  | 050541 |  |  | 02542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | PT SUPPORT |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Esmerilhar, lixar ou usinar a(s) área(s) a serem reparadas remove todas as arestas vivas, óxidos e defeitos. Se a área estiver severamente oxidada ou contaminada, após a limpeza usual da peça, jateie com abrasivo macio. Blend, grind, or machine the repair area(s) to remove all sharp edges, oxides, and defects. Soft grit blast the area if severely oxidized or contaminated after you clean the part as usual |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-006 Item 3.30. Clean the part according to IAS-IP-006 Item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Soldagem TIG (GTAW) ou soldagem a laser (Classe II, Ref. M250-PRPL 1-4) com a vareta de solda AMS 5832 Gas Tungsten Arc Weld or Laser Beam weld (Class II, Ref. M250-PRPL 1-4) with the specified weld rod AMS 5832 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Aquecer a 1000 °F (538 °C) e manter nessa temperatura por uma hora. Heat at 1000_F (538_C), and hold for one hour. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar acabamento final das áreas soldadas, o acabamento deve ser igual ou superior ao acabamento superficial inicial. Perform final finish of the blended areas must be equal to or better than the initial surface finish. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the) Overhaul Manual 14W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Overhaul Manual 14W3. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OHM. (Evaluate the acceptance limits conform OHM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 30/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)