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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23035128
	CAT-98696
	MODIFICAR OS PRINCIPAL (052587) SEGUINDO O ESCOPO ABAIXO 
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C30P / CAT-98696
	Turbine Assembly
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:  OVERHAUL DE TURBINA (TROCA DOS 4 DISCOS) + TROCA DO LINER

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina e combustão para acesso do rotor de N2.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine and combustion module to access the N2 rotor.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A

PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza do rotor de n2 confirmar se o formulário FS.0958 e FS.0955 está acompanhando o artigo. 

Send the n2 rotor for cleaning and confirm that the form FS.0958 and FS.0955 is accompanying the article.

	03
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza do rotor de n2 utilizando como referência o OHM 14W3 e os formulários FS.0958 e FS.0955 conforme necessário.

Perform cleaning of the n2 rotor  OHM 14W3 and the form FS.0958 and FS.0955 as necessary.

	04
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar NDT do rotor de n2 como referência o OHM 14W3 e o formulário FS.0958 e FS.0955 conforme necessário.

Perform NDT the n2 rotor OHM 14W3 and the form FS.0958 and FS.0955 as necessary.

	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós-NDT do rotor de n2 utilizando como referência o OHM 14W3 e o formulário FS.0958 e FS.0955 conforme necessário.

Perform cleaning post NDT of the n2 rotor per OHM 14W3 and the form FS.0958 and FS.0955 as necessary.

	06
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme OHM 14W3.

Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per OHM 14W3.

	07
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do rotor de n2 utilizando como referência o OHM 14W3
efetuando os registros nos formulários FS.0944, FS.0940, FS.0943 e FS.0687.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of n2 rotor per OHM 14W3 as a reference, making the records on forms FS.0944, FS.0940, FS.0943 and FS.0687.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	09
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0785 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0785 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	10
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina e combustão utilizando como referência o OHM 14W3 e registrando as informações nos formulários FS.0947, FS.0954.

Assembly the turbine module per OHM 14W3 as a reference and recording the information on form FS.0947, FS.0954.

	11
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção Final.

Final Inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature): 
	DATA 
(Date): 

	MODIFICAR OS PRINCIPAL (052587) SEGUINDO O ESCOPO ACIMA  
	Matheus correa 
	07/04/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




