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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23071313
	UF27435
	052587
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAT-98696
	INNER SHAFT
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING	Aplicar electroless nickel plating 0.0005-0.0007 inches conforme  AMS 2405, nas areas indicadas na  Figura 317 (SHEET 2 DE 3) – 72-50-00 page 338.
Apply electroless nickel plating 0.0005-0.0007 inches according to AMS 2405, in the areas indicated in Figure 317 (SHEET 2 OF 3) – 72-50-00 page 338

	02
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	 Tratamento térmico: 
- temperatura de 350° F +/- 15° F (177° C +/- 8° C)
- tempo – 3 horas 

- NCC forno: _____________ val.: _____________

Heat treatment:
- temperature of 350° F +/- 15° F (177° C +/- 8° C)
- tempo – 3 hours

- NCC oven: _____________ val.: _____________

	03
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Aplicar revestimento AL SEAL 518 / 598 conforme TASK 70-32-15-300-814 do standard pratices

Apply the heat and corrosion resistant paint AL SEAL 518 / 598  iaw TASK 70-32-15-300-814 do standard pratices

	04
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final

Final inspection
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	[bookmark: Texto3]RICARDO CICALA
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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