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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23038136
	NC
	052587
	2124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAT-98696
	Shaft, Power Turbine Outer
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING	Aplicar electroless nickel plating 0.0005-0.0007 inches conforme  AMS 2405, nas areas indicadas na  Figura em anexo.

apply electrolytic nickel plating of 0.0005 to 0.0007 inches thick AMS 2405, in the areas indicated in the attached Figure

	02
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	 Tratamento térmico: 
- temperatura de 350° F +/- 15° F (177° C +/- 8° C)
- tempo – 3 horas 

- NCC forno: _____________ val.: _____________

Heat treatment:
- temperature of 350° F +/- 15° F (177° C +/- 8° C)
- tempo – 3 hours

- NCC oven: _____________ val.: _____________


	03
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Aplicar revestimento AL SEAL 518 / 598 conforme TASK 70-32-15-300-814 do standard pratices

Apply the heat and corrosion resistant paint AL SEAL 518 / 598  iaw TASK 70-32-15-300-814 do standard pratices

	04
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final

Final inspection
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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