

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6888547
	NC
	50494
	2118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAT-36346
	COVER, OIL SUMP, POWER TURBINE SUPPORT
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Usinar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) até remover toda metalização existente.

Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter to remove remain coating.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.34 Rev. 02.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.34 Rev. 02.

	03
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	04
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)

	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02.

Perform Cleaning post-NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02.

	06
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	Metalizar diâmetro dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme PRPL 1-3. Com espessura suficiente para usinagem final conforme Fig. em anexo.

Thermal spray 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter with Bond Coat Metco 450NS and Top Coat Metco 308NS per PRPL 1-3. Coating mus have enough material to final machine as show in Fig. attached.

	07
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar pré-usinagem dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) Ref. Fig. em anexo.

Pre-Machine 9-12 (Dia H) e 13-18 (Dia G) abradable seals diameter Ref. Fig. attached.

Pre-machined dia G: ________________

Pre-machined dia H ___________

NCC: ________________

Valid Until: _____________.

	08
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização.

Remove excesso of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas.

	09
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev. 02.

	10
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção dos serviços realizados e montar no Power Turbine Support para usinagem final.

Inspect services performed and perform assembly of the part with Power Turbine Support to do final machine.

	11
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem final dos diâmetros dos selos 9-12 (Dia H) para 2.723 inch + 0.0005 / - 0.0000 inch e 13-18 (Dia G) para 2.225 inch + 0.0005 / - 0.0000 inch Ref. Fig.  em anexo.

Perform Final Machine 9-12 (Dia H) to 2.723 inch + 0.0005 / - 0.0000-inch e 13-18 (Dia G) to 2.225 inch + 0.0005 / - 0.0000 inch abradable seals diameter Ref. Fig.  attached.

Dia G: ________________

Dia H ___________

NCC: ________________

Valid Until: _____________.

	12
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção dos serviços realizados e medir diâmetros G e H.

Inspect services performed and measure diameters G and H.

Dia G: ________________

Dia H ___________

NCC: ________________

Valid Until: _____________.

	13
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final

Final inspection.
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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