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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3044822
	PCE-AX0090
	3045350-01
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                    PW127G
	[bookmark: Texto55] BOLTS E NUTS 
	[bookmark: Texto56]DIVERSOS 

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	APLICAR NOVO Silver Flash Plating (PRATA) CONFORME SPOP 24.

	
	PROCESSOS QUIMICOS

	02
	APÓS O REVESTIMENTO COLOCAR NO FORNO PARA CURA NA TEMPERATURA DE 176°C A 204°C POR 3 HORAS.

OBS: O BAKE DEVERÁ SER FEITO DENTRO DE 4 HORAS APÓS O ÚLTIMO PASSO DO REVESTIMENTO.


INÍCIO BAKE:_________________

FIM DO BAKE:_______________________

TEMPERATURA UTILIZADA:_____________

NCC:________________ 

	
	PROCESSOS QUIMICOS

	03
	INSPEÇÃO FINAL

	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Jatear para remover impurezas e banho velho.
	MARCIO
	13/04/26


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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