| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23059576 |  |  | HL28897 |  |  |  |  | 51164 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | COVER ASSY, GEARBOX, POWER & ACCESSORY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | REALIZAR MASCARAMENTO EM TODA AREA INTERNA E NAS AREAS DOS SELOS. Perform masking throughout the entire interior area and in the seal areas. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | REALIZAR JATEAMENTO CONFORME IAS-IP-0006 – 3.27 COM 20 PSI. Perform blasting in accordance with IAS-IP-0006 – 3.27 at 20 PSI. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3.30 Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 – 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | APLICAR / APPLY |  |  | APLICAR DICROMATO EM TODA AREA EXTERNA DA COVER. APPLY DICHROMATE ALL OVER THE OUTSIDE OF THE COVER. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REPASSAR TODAS AS ROSCAS DA COVER RE-DRILL ALL COVER THREADS |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR A INSTALAÇÃO DA GAIOLA DOS ROLAMENTOS #3 E #4. Install bearing cages #3 and #4. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | REALIZAR MASCARAMENTO DAS ÁREAS QUE NÃO RECEBERÃO A PINTURA. MASKING THE AREAS THAT WILL NOT BE PAINTED. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | REALIZAR PINTURA CONFORME IAS-IP-0005 – 4.10 PAINTING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0005 - 4.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO MANUAL OVERHAU |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 13/04/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)