| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN - 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6739488 |  |  | N/C |  |  |  |  | 052065 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAG-650070 |  |  |  | - TUBE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO DA PONTA ASSINALADA, DEIXANDO COM: 0.360¨A 0.361¨ VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE DIAMETER OF THE MARKED TIP, LEAVING WITH: 0.360 ̈ TO 0.361 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO RETIFICADO, QUE NO FINAL FICARÁ 0.366¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME TO THE GROUND DIAMETER, WHICH IN THE END WILL BE 0.366 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3 HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3 HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO DEIXANDO= 0.366¨ -0.0002¨ REMOVER CANTOS VIVOS. RECTIFY CHROME DIAMETER LEAVING= 0.366 ̈ -0.0002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 23/04/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 23/04/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)