| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3045350-01 |  | PCE-AX0117 |  |  | 046837 |  |  |  |  | 01501 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| PW127G |  |  | BOLTS |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | APLICAR NOVO REVESTIMENTO DE NICKEL-CADMIUM (AMARELO) CONFORME SPOP 25 APPLY NEW NICKEL-CADMIUM COATING (YELLOW) ACCORDING TO SPOP 25 |  |  |  |  |  | PROCESSOS QUIMICOS |  |  |  |
| 02 | EXECUTAR A CURA DOS BOLTS NO FORNO NA TEMPERATURA DE 180°C A 210°C PELO TEMPO DE 3 HORAS. CURE THE BOLTS IN THE OVEN AT A TEMPERATURE OF 180°C TO 210°C FOR 3 HOURS. |  |  |  |  |  | PROCESSOS QUIMICOS |  |  |  |
| 03 | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Jatear para remover impurezas e banho velho. |  |  |  | MÁRCIO |  |  |  |  | 27/04/26 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)