| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6894068 |  |  | MH136218 |  |  |  |  | 052061 |  |  | 02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU-750638 |  |  |  | COMBUSTION LINER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C, POR 30 MINUTOS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | PREPARAR E SOLDAR 01 TRINCA EXTERNA NA AREA DE ESCAPE, MARCADA NA PEÇA. AMS-5798 PREPARAR E SOLDAR 01 TRINCA INTERNA NA AREA DA TRANSITION SECTION, MARCADA NA PEÇA. AMS-5798 SUAVISAR AS SOLDAS. TASK 72-47-00-300-801 PREPARE AND WELD ONE (01) EXTERNAL CRACK LOCATED IN THE EXHAUST AREA, AS IDENTIFIED ON THE PART, IN ACCORDANCE WITH AMS 5798. PREPARE AND WELD ONE (01) INTERNAL CRACK LOCATED IN THE TRANSITION SECTION AREA, AS IDENTIFIED ON THE PART, IN ACCORDANCE WITH AMS 5798. BLEND/SMOOTH THE WELDS TO ENSURE PROPER SURFACE FINISH. PERFORM THE TASK IN ACCORDANCE WITH TASK 72-47-00-300-801 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C, POR 30 MINUTOS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | -CALIBRAR: AS 6- DEFLETORAS INTERNAS A ÁREA DE ESCAPE E OS CORRUGADOS. CALIBRATE: THE 6- INTERNAL DEFLECTORS THE ESCAPE AREA AND THE CORRUGATED. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | AUGUSTO ROSA |  |  |  | 30/04/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)