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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                     6846935
	AC-518
	052061
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	TU. 750638
	     FRONT BEARING CAGE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS DIÂMETROS INTERNOS: J e K, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO.  VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE INTERNAL DIAMETERS: J and K, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR OS DIÂMETROS: J e K
(METCO 405 e METCO 308NS-3)
VEJA A FIGUR ANEXA.

INSULATING AND METALLIZING DIAMETERS: J and K (METCO 405 and METCO 308NS-3) SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS 2- DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXAR,
o ¨J¨= 3.2830¨- 0.0005¨
e o ¨K¨= 3.9730¨- 0.0005¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS E OS EXCESSOS POSSÍVEIS.

MACHINE THE 2-DIAMETER METALLISED, LEAVE, o ̈J ̈= 3.2830 ̈- 0.0005 ̈ and ̈K ̈= 3.9730 ̈- 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS AND POSSIBLE EXCESSES.

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO E SUAVISAR PERIFERIAS.

REMOVE EXCESS METALLIZATION AND SMOOTH PERIPHERIES.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	EXECUATR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

EXECUATR MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO      (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 30/04/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	30/04/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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