| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  |  | AC-518 |  |  |  |  | 052061 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750638 |  |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS INTERNOS: J e K, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE INTERNAL DIAMETERS: J and K, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR OS DIÂMETROS: J e K (METCO 405 e METCO 308NS-3) VEJA A FIGUR ANEXA. INSULATING AND METALLIZING DIAMETERS: J and K (METCO 405 and METCO 308NS-3) SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 2- DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXAR, o ¨J¨= 3.2830¨- 0.0005¨ e o ¨K¨= 3.9730¨- 0.0005¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS E OS EXCESSOS POSSÍVEIS. MACHINE THE 2-DIAMETER METALLISED, LEAVE, o ̈J ̈= 3.2830 ̈- 0.0005 ̈ and ̈K ̈= 3.9730 ̈- 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS AND POSSIBLE EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO E SUAVISAR PERIFERIAS. REMOVE EXCESS METALLIZATION AND SMOOTH PERIPHERIES. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUATR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO EXECUATR MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 30/04/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 30/04/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)